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Техническая карта

FE5

Электролитическое железо (проволока Ø5 мм)______________________________
Описание продукта: 
FE5 GoodironTM – чистое железо, характеризующееся высокими показателями пластической деформации в условиях низкого напряжения, а также чрезвычайной чистотой, которая намного выше, чем у чистого железа, доступного на рынке. Из-за низкого содержания углерода твердость этого железа нельзя повышать посредством старения с последующим немедленным погружением в воду без увеличения твердости и устойчивости к деформации. Низкое содержание марганца гарантирует высокую эластичность в условиях низкого напряжения. FE5 GoodironTM легко растворяется в соляной кислоте. Перед волочением прутки проходят предварительный прокат с целью устранения полостей или каких-либо поверхностных дефектов, образующихся при непрерывном литье. FE5 GoodironTM проходит конечную проверку качества и соответствия  механическим характеристикам. Результаты тестирования партии указываются на приклеиваемой этикетке. 
Рекомендуемое применение:
FE5 GoodironTM лучше всего использовать как форму для всех полых изделий ювелирной промышленности при производстве полых трубок, полых цепей и при применении техники “placcato”. Недавние исследования, представленные на Форуме Ювелирных Технологий в Монтегротто в 2004 году, дали экспериментальные доказательства незначительного физического и химического взаимодействия между железом GoodironTM и золотыми сплавами. Это означает, что проба золота сохраняется в течение всего процесса наряду с количеством золота. Т.к. между железом GoodironTM и золотыми сплавами реакции не возникает, последние не проходят  процесс химического травления и не становятся тоньше или грубее на поверхности контакта в форме для золота в то время как, соединения золота и меди или золота и томпакового сплава склонны к таким недостаткам.
Физико-химические свойства:
Состав:
99,9% - железо
Механические свойства:
	Предел прочности при растяжении (Rm) [Н/мм2]
	270-290

	Предел текучести (Rp0.2) [Н/мм2]
	200-250

	Относительное удлинение (А) [%]
	35-45

	Твердость после литья [HV 0.2]
	85-90
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Goodiron в прутках или в листах


Aggraffato Goodiron / Золото
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Дополнительная информация
Доступные формы
GoodironTM доступно в виде:

· прутков Ø 3 мм, 5 мм, 8 мм с погрешностью ± 0,05 мм (обычно: ± 0,02 мм). По запросу есть прутки Ø 0,15-35 мм.
· прокатной проволоки с прямоугольным сечением и шириной 100 и  110 мм, и толщиной 10 и 12 мм. По запросу есть проволока с другой шириной и толщиной.

Хранение

GoodironTM не окисляется в сухих условиях. Следует избегать хранения во влажных условиях или в среде с едкими газами (хлоридами или сульфидами). Использование перчаток при работе с GoodironTM позволит избежать взаимодействия с потом. Любые пятна ржавчины, которые могут появиться на поверхности, не изменяют свойства материала. Слои ржавчины можно легко удалить погружением мотков в 25% раствор жидкости для травления “Tergi” компании Легор – код: 4581200 (на 10 мин. при комнатной температуре или незначительно большей температуре), за тем следует промывка в воде. В качестве альтернативы можно использовать 20% раствор  серной кислоты (легкое травление) или 20% раствор соляной кислоты (более агрессивное травление), за тем следует нейтрализация посредством гидроксида натрия и промывка в воде.

Сертификация

Каждая партия  GoodironTM тестируется с целью подтверждения соответствия техническим данным. Предел прочности при растяжении, как и партия, указывается на этикетке, прикрепляемой к моткам железа.[image: image3.png]
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