Техническая карта

SGR1P
Электролитический обезжиривающий порошок______________________________
Описание продукта: 
SGR1P – порошковый щелочной обезжириватель с поверхностно-активными веществами. Предназначен для обезжиривания и активации поверхности серебра, золота, меди и других сплавов. Благодаря присутствию щелочного вещества, SGR1P обеспечивает отличное удаление жировых загрязнений и растворение загрязнений от полировочной пасты.
Рекомендуемое применение:
SGR1P – электролитический обезжириватель, используемый в гальванических процессах в ювелирном производстве.
Технические данные:
	
	Пределы
	Оптимальные условия

	Концентрация солей (г/л)
	50-80
	60

	Рабочая температура [ºC]
	20-40
	30

	Перемешивание изделий [м/мин]
	-
	-

	Напряжение [V]
	4-8
	6

	Время обработки [c]
	30-120
	60


Дополнительная информация
Процедура подготовки раствора

SGR1P используется с концентрацией 80г на литр раствора. Наполните наполовину емкость предпочтительно деминерализованной или водопроводной водой, засыпьте необходимое количество SGR1P, при этом перемешивая раствор. Как только он растворится, доведите раствор для финального объема.
Пример: подготовка 10л раствора

1. Налейте 5л воды в емкость

2. Помешивая, засыпьте 800г SGR1P
3. Как только порошок растворится, доведите раствор до финального объема, добавив 5л воды.

Срок действия раствора

Снижение эффективности обезжиривающего раствора, сделанного с использованием SGR1P, напрямую зависит от количества обрабатываемого материала и степени загрязнения в растворе. Заранее невозможно определить срок действия раствора. После использования отработанный раствор следует утилизировать в соответствии с действующем законодательством. [image: image1.png]
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