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Техническая карта

L1A
Порошковый припой для золота                  __________________________________
Описание продукта: 
L1A – порошковый припой для золота и серебра на основе цинка и серебра. Наличие серебра в составе дает тройные соединения, что способствует исключительной устойчивости данного припоя к механическим воздействиям. L1A предназначен для спайки, при которой спаиваемые соединительные части подвергаются высокому механическому воздействию. L1A способствует очень низкой температуре плавления, гарантирует способность к увлажнению и проникающую способность.
Рекомендуемое применение:
L1A предназначен для пайки цепей машинного производства и полых цепей из золота 9, 10, 14, 18, 21, 22 кт и серебра. Это припой подходит для цепей с низким содержанием золота.
Физико-химические свойства:
Состав:

Zn-87,2%, P-1,5%, Bor-1,3%, Cu-9,4% Ag-0,6%
	Температура (ºC)
	
	Плотность (г/см3)

	Переход в твердое состояние 
	400
	3,0

	Переход в жидкое состояние
	410
	

	Интервал
	10
	

	
	
	


	Производственные данные

	Рабочая температура [ºC]
	830-890

	Время пайки [с]
	20-40


Механические свойства:
	Размер фракции > 45 μm [%]
	5


Дополнительная информация:
Основные инструкции по спайке цепей машинного производства и полых цепей с помощью порошкового припоя L1A
· Соединительные части должны находиться достаточно близко друг с другом, чтобы они могли зафиксировать порошковый припой. Оптимальное расстояние между соединительными частями должно быть 0,05-0,2 мм. Лучше – избегать очень близкого и параллельного расположения. Наилучшие результаты достигаются при “V”-образном расположении соединительных частей.
· Перед пайкой цепи должны быть обезжирены в растворителях, например, в трихлорэтилене.
· Для подготовки жидкого раствора, пожалуйста, следуйте инструкциям:

· для цепей, произведенных из прутка с Ø 0,20-0,50 мм, используйте раствор трихлорэтилена с 30% содержанием касторового масла;
· для цепей, произведенных из прутка с Ø 0,50-1,50 мм, используйте раствор трихлорэтилена с 40% содержанием касторового масла + 20% PLY-FLUX1 или PLY-FLUX(*);

· для цепей, произведенных из прутка с Ø 1,50-4,00 мм, используйте раствор трихлорэтилена с 40% содержанием касторового масла + 40% PLY-FLUX1 или PLY-FLUX(*);

· для цепей с «венецианским» плетением используйте раствор трихлорэтилена с 5% содержанием касторового масла.
· Когда растворы готовы, погрузите цепь в раствор на несколько секунд. Затем высушите цепь с помощью промокательной бумаги. Вся операция не должна занимать более 5 минут.
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· Вибробарабан выполнит «перемешивание раствора» (время: примерно 4 минуты каждый моток).
· Затем перейдите к процессу «деактивации». Во время этой операции обращайте внимание на излишки припоя. В соответствии с размером цепи, моток цепи в тальке смазывается вазелиновым маслом (примерно 10% вазелинового масла на каждый килограмм талька).
· Положите моток цепи в сухой чистый тальк.
· В конце процесса поместите все цепи в печь для обжига  в контролируемую среду: 70% - водород, 30% - азот.
Упаковка

Продукт поставляется в пластиковых пакетах внутри металлического ведра по 12,5 кг. В каждом ведре содержится капсула с силиконовым гелем для предотвращения образования влаги.

Устойчивость и сохранность

Продукт сохраняет свои свойства пайки на протяжении 9 месяцев с даты выпуска при правильном хранении в закрытой упаковке и в прохладном сухом месте (10-25ºС, 50-70%). Если упаковка продукта была вскрыта, то его необходимо использовать в течение нескольких дней.
Информация о безопасности

Тонкий слой пыли может вызвать раздражение дыхательных путей. Рекомендуется надевать защитную маску при работе в помещении с соответствующей системой подачи воздуха. Мелкая пыль может образовывать взрывчатые смеси в соединении с воздухом. За дополнительной информацией обращайтесь к паспорту безопасности вещества.

(*) за дополнительными сведениями о PLY-FLUX1 и PLY-FLUX обращайтесь к техническим картам.
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