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Техническая карта

BR2
Бронза для литья ______________________________________________________
Цвет: ЖЕЛТЫЙ                               ______________ [L:85,0 a:1,7 b:20,0 c:20,1__      ]

Описание продукта: 
BR2 –  насыщенно желтая бронза для литья по выплавляемым моделям, содержащая 2% олова. Обладает отличной пластичностью и низкой усадочной пористостью. 
Рекомендуемое применение:
BR2 предназначена для всех типов литья по выплавляемым моделям.
Физико-химические свойства:
Исходный драгоценный металл
Cu         100%

	Температура (ºC)
	
	Плотность (г/см3)

	Переход в твердое состояние 
	965
	8,6

	Переход в жидкое состояние
	1010
	

	Интервал
	45
	

	Общие характеристики

	Текучесть (тест на наполняемость решетки) [%]
	68

	Склонность к потемнению при взаимодействии с серными соединениями
	3
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Твердость в зависимости от температуры
нагрева (90 мин)
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BR2
Бронза для литья ______________________________________________________
Механические свойства:
	Предел прочности при растяжении (Rm) [Н/мм2]
	324


	Предел текучести (Rp0.2) [Н/мм2]
	102

	Относительное удлинение (А) [%]
	56

	Твердость после литья [HV 0.2]
	62

	Твердость после деформации на 70% [HV 0.2]
	239

	Твердость после отжига [HV 0.2]
	83

	Твердость после старения [HV 0.2]
	93

	L1
	222

	L2
	4

	L3
	69


Инструкция по применению:
Литье
Температура при литье
	Толщина изделий (мм)
	Температура металла при литье (ºС)
	Температура опоки (ºС)

	0,2-0,5
	1140-1110
	660-720

	0,5-1,2
	1110-1090
	580-650

	>1,2
	1090-1070
	460-600


Охлаждение опоки
Оставьте опоку охлаждаться на воздухе на 5 минут, а затем погрузите в воду.

Травление
Опустите в чистящий раствор RADIAL (50г/л) при температуре 60ºС на 2 мин.
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